Adsorpčné vlastnosti syntetických adsorbentov zinku, niklu, olova a medi reprezentované kinetickým modelom

Katarína Janošková, Lucia Marcinová, Gabriel Müller, Tomáš Bakalár, Milan Búgel

Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia, Letná 9, 040 00 Košice

katarina.janoskova@tuke.sk

Medzi látky, ktoré negatívne vplývajú na životné prostredie patria ťažké kovy, ktoré v malých množstvách sú nevyhnutné, ale vo vysokých koncentráciách sú zdraviu škodlivé. V súčasnosti sa venuje veľká pozornosť vode, ktorá pre svoje použitie požaduje vysokú kvalitu. Procesy potrebné na odstránenie nežiaducich látok sú zložité a ovplyvňované rôznymi faktormi. Medzi takéto procesy môžeme zaradiť adsorpciu a membránové procesy.

Cieľom tohto príspevku je štúdia odstraňovania iónov ťažkých kovov z modelových roztokov použitím syntetických sorbentov ako Lewatit S100, Crystal right a Slovakite®. Adsorpcia iónov ťažkých kovov zinku, niklu, olova a medi bola uskutočnená za rovnakých podmienok. Experimenty boli vykonané za rovnakých podmienok. Koncentrácia kovov pred a po danej časovej perióde bola stanovená atómovou adsorpčnou spektrometriou. Získané výsledky kinetiky adsorpcie boli prezentované modelom Urana – Tachikavu.

Táto práca bola vypracovaná zapomoci Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-0068-07.